项目榜单

| 榜单名称 | 新能源锂电池用低碳高强度高粘结性集流体铝箔 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年10月 | 计划完成时间 | 2025年10月 |
| 榜单具体内容 | 针对目前锂电池集流体铝箔无法同时具有高强度和高延伸率的缺陷和不足，研究具有特定的退火工艺的铸轧法制备出高强度集流体铝箔，实现铝箔的强度可达260～280MPa，延伸率达到5.3～6.5％，充分满足锂电池集流体用铝箔的性能要求，并广泛应用于锂电池技术领域。 （1）通过控制铝加工用油的水含量，利用一定含量的水对铝箔表面的颗粒物产生吸附作用，从而将铝箔表面的颗粒物带走，降低油膜层厚度,从而提高铝箔的表面自由能。 （2）通过控制铝箔轧机轧制油中酯的含量及其他理化指标，降低铝箔轧制的摩擦系数，大大减少铝粉微颗粒及铁粉微颗粒的产生，同时醇含量和酸值的降低抑制或减少铝箔轧机轧制油中的醇与无机酸的酯化反应的进行，减少无机酸酯的生成，起到提高油品的油膜强度的作用，提高轧制过程中的油膜稳定性，大大降低油膜会发生破裂的情况发生，减小油膜层厚度，进而减小铝箔的表面接触角，从而提高铝箔制品的表面质量，最终提高铝箔与其他物质的结合力。 （3）开发出一种铝合金箔压延工艺，在铝箔冷轧及箔轧之后再增加末道次的不减薄压延工序，通过铝箔的自身弹跳产生轧制力，从而完成轧制，实现不同区域金属的流动，改善版型，同时轧制过程中释放热量大幅减少，大幅度改善铝箔的波浪及窝浪板型缺陷，提高铝箔的平坦度。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 本项目研发的集流体电池铝箔，旨在无需进行电晕等其他的额外表面处理工艺的前提下解决粘结性难题并达到最优的粘结性，从而降低电池接触界面电阻，满足储能电池高循环次数寿命的要求。同时，由于本项目研发的集电体电池铝箔更具备高强度、高延伸率的特点，也满足动力电池高能量密度及安全性的要求，完全适用于国内外动力及储能电池厂商。 集流体电池铝箔主要在锂电池的正极和钠电池的正负极用作集流体，是电池中不可或缺的组成部件之一，下游领域有动力电池、储能、钠电池等， 经测算2025年合计需求量可达92 万吨，CAGR48%。 ###### 项目指标 1.技术指标：集流体用铝箔产品抗拉强度≥235MPa且延伸率≥3%，达因值≥30 2.学术指标 申请≥4项发明专利，授权2项 申请≥1项实用新型专利，授权1项 - 经济社会指标 项目期内将新增销售收入1亿元，新增利税900万元 |  |  |