项目榜单

| 榜单名称 | 7xxx系铝合金宽幅薄壁型材挤压和焊接技术研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料，先进制造关键支撑材料 |  |  |
| 启动时间 | 2023年1月 | 计划完成时间 | 2025年12月 |
| 榜单具体内容 | （1）基于高通量计算的7xxx铝合金成分与强化相优化设计 针对7xxx系铝合金高强度、低淬火敏感性、耐蚀、可焊等综合性能不匹配问题，采用高通量计算方法，研究7xxx系合金高Zn、低Mg、低Cu富铝区主成分-析出相-力学、淬透性、腐蚀性能等关系；研究过渡族与稀土元素复合添加对Al3Zr晶体结构、热稳定性的作用规律及多元弥散相晶粒细化机制；基于第二相强韧性机理，建立超强高韧、高淬透性、耐蚀、可焊的多相适配微结构模式，开发出新型7xxx系铝合金新材料。 （2）大规格高品质7xxx系铝合金铸造技术 铸造技术（如油气滑半连续铸造）在大规格（≥500mm）高品质7xxx系铝合金铸棒应用的局限性，本项目在优化传统炉内喷吹精炼和炉外在线除气过滤、超声晶粒细化基础上，创新研发低压半连续铸造关键技术，形成大规格高品质7xxx系铝合金铸造技术集成，具体包括：研究充型压力、充型时间、超声波频率、功率、铸造速度、铸造温度等参数对大规格合金铸棒组织性能的影响规律，研发大规格高品质合金铸棒的低压半连续铸造工艺，获得晶粒细小、无偏析、析出相细小均匀和表面光洁的高品质合金铸棒。 (3)宽幅薄壁7xxx系铝型材精密挤压技术研究 （a）宽幅薄壁7xxx系铝型材挤压模具的设计与过程模拟 对宽幅、薄壁、复杂结构铝合金挤压材的挤压过程进行计算机数值模拟仿真，通过研究模具结构（特别是分流孔结构）对型材速度场、温度场、应力-应变场等物理场量的影响规律，形成基于CAE/CAD数值模拟的大型挤压分流组合模具设计与制造技术，提高挤压材的组织性能均匀性、尺寸精度、挤压速率、成材率等，突破宽幅、薄壁、复杂结构7xxx系铝合金挤压模具精密设计及制造的难题。 （b）宽幅薄壁7xxx系铝合金挤压材热处理控形控性技术研究 针对宽幅薄壁7xxx系铝型材淬火变形与淬透性问题，研究冷却介质、冷却方式、冷却强度对不同壁厚铝挤压材组织性能的影响规律，揭示挤压型材淬火非均匀温度场对多相组织宏/微观不均匀性的影响机制，建立保证不同厚度材料组织性能均匀的淬火工艺；研究挤压型材界面传热对淬火残余应力的影响规律，建立保证不同厚度材料淬透与残余应力最小的调控方法，突破铝合金挤压材在线快速均匀淬火关键技术。研究双级时效、多级时效工艺参数对晶界、晶内析出相成分（电位）、大小、形态与分布的影响规律，揭示高温时效效应对多相组织影响规律与机理，突破高性能铝合金多相适配微结构调控关键技术，形成铝合金挤压材的在线淬火和时效热处理工艺制度。 (4)7xxx系铝合金挤压材MIG焊与搅拌摩擦焊接技术 (a) 研究MIG焊接工艺参数对7xxx系铝合金焊接接头组织性能不均匀性、焊接缺陷、残余应力及力学性能影响规律；基于高稳定弥散相晶粒细化机制，优化工艺参数，控制焊接缺陷与显微组织，突破7xxx系铝挤压材高强度匹配系数焊接问题。 (b) 研究搅拌摩擦焊接（FSW）工艺参数对焊接接头焊接缺陷、微观组织与力学性能演化规律，揭示焊接缺陷在热力耦合作用下形成机理及影响规律，探明高焊接强度系数的适配焊接显微组织,突破焊接组织适配、低焊接缺陷的7xxx系铝挤压材FSW焊接问题。 |  |  |
| 榜单效益目标 | （1）新型7xxx系铝合金大规格铸棒：最大直径≥650 mm，含氢量≤0.10mL/100g Al，含渣量≤0.2mm2/kg，偏析层厚度≤1mm； （2）高铁车体用大规格薄壁7xxx系铝材：铝材最大宽度≥900 mm，壁厚≤2mm，屈服强度波动范围≤15MPa；抗拉强度≥550MPa，屈服强度≥450MPa，延伸率≥10%；抗应力腐蚀性能：抗拉强度δ溶≥0.98δ空，疲劳性能107 次应力循环后不发生断裂的疲劳强度极限≥250 MPa；MIG 焊缝强度系数≥70%； （3）实现目标产品在高铁上的应用，实现部分产品替代同类进口产品，累计新增产值5亿元，利税3000元以上。 项目从国家经济、社会发展和国防安全需求出发，结合国内外发展趋势，依托团队既有的工作基础和优势，围绕新材料研发与制造加工产业链，部署创新链，系统开展高性能铝合金材料开发与制造加工全技术链条攻关，掌握一批具有自主知识产权的核心技术，提升我国在高性能铝合金材料先进加工技术领域的国际地位。 |  |  |