项目榜单

| 榜单名称 | 建筑陶瓷新型高效智能装饰技术研究及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域 及方向 | 新材料领域、先进无机非金属材料 |  |  |
| 启动 时间 | 2023.10 | 计划 完成时间 | 2024.12 |
| 榜单具体 内容 | - 项目技术方案 本项目充分利用静电喷釉所具备的生产操作性强、适应范围广、施釉量少、均匀且缺陷少、上釉效率高、环保和技术经济性优异的特点，将静电喷釉技术与无水釉装饰相结合，采用湿法静电喷釉技术在陶瓷生坯表面施加底釉，然后进行数码喷墨图案装饰，最后采用干法静电喷釉技术施加面釉，随即送入窑炉进行高温烧成。 - 技术性能指标 （1）项目开发的釉面装饰线可以生产哑光釉面和全抛釉面产品，且釉面装饰线控制在60米以内； （2）坯体装饰后入窑前水分增量不超过0.5%，釉面装饰后生坯强度相比施釉前保持70%及以上； （3）施釉线速度大于20米/分钟，实现施釉量低于120克/平方的均匀施釉效果，釉面缺陷率低于5%。 - 产业化指标 建设一条新型高效智能釉面装饰线，并实现人机交互，产品缺陷自动监测，智能化全自动控制。 - 项目主要设施配套及配套条件 湿法静电喷釉设备、干法静电喷釉设备、喷墨打印机、智能控制软件等。 - 关键核心技术路径 （1）新型高效智能釉面装饰工艺技术平台搭建 通过智能控制软件实现湿法静电喷釉技术、数码喷墨图案装饰、干法静电喷釉技术的数字化、智能化协同控制，搭建新型高效智能釉面装饰工艺技术平台。 - 适用于建陶行业的高效率静电喷釉设备设计开发 联合静电喷釉设备生产厂家设计开发适用于建陶行业的高效率湿法静电喷釉设备和干法静电喷釉设备，针对静电喷釉柜、静电旋杯喷枪等核心关键部件进行创新设计，解决静电喷釉技术跨界应用于建陶行业可能存在的旋杯积釉、釉柜滴釉、容易漏电等行业技术难题。 （3）湿法静电釉料关键技术研发 研究适合建筑陶瓷常规生产车间操作、低电导率且悬浮性良好的湿法静电釉料配方技术及其加工制备方法，使静电喷釉技术应用在建筑陶瓷中达到了0～120克/平方，均匀雾化涂布薄层釉料的技术效果，实现了湿法静电釉料配方和关键制备加工工艺技术路线的自主研发和生产。 （4）干法静电釉料研究 干法静电釉料研究除了包括釉料配方研究，釉料加工工艺及干法釉线设备工艺和布局研究也是十分关键，确保干法釉粉在生产过程中与釉坯的结合力，减少釉面缺陷，综合釉面效果、加工成本进行合理优化研究。 |  |  |
| 榜单效益 目标 | - 项目技术应用领域 本项目技术可应用于建筑陶瓷领域，且普适性较强，可覆盖陶瓷砖、陶瓷板、岩板等整个建陶行业，尤其可以解决3mm及以下薄型陶瓷岩板釉面装饰存在的技术瓶颈。 - 前景分析 随着国家双碳政策的逐步推行实施，建筑陶瓷要想获得长足稳定的发展，薄型化是必经之路，本项目技术能够切实解决陶瓷薄型化进程中的釉面装饰难题，项目技术的产业化推广应用必将为建筑陶瓷的釉面装饰工艺续写新的篇章，为薄型陶瓷岩板釉面装饰提供全新的解决方案，彻底扫清陶瓷企业在薄型陶瓷岩板研制过程中针对釉面装饰的诸多顾虑。 - 市场预测 目前我国建筑陶瓷年产量约90亿平方米，已经建成并投产的陶瓷生产线高达4000多条，随着岩板的逐渐普及，已经有越来越多的陶瓷企业将岩板作为其主营业务，并且投入大量的人力物力进行岩板产线建设以及薄型陶瓷岩板的研发。而釉面装饰工艺是陶瓷岩板生产研发过程中最为关键的工序之一，本项目技术如果成功实现产业化，对于陶瓷釉线升级改造以及新投产釉线建设将起到较好的行业示范作用，市场前景非常可观。 - 经济效益 ###### 本项目技术的推广应用，釉线投入可以降低60%，相较于半数码工艺能够减少墨水成本25%，通过减少优质坯料的使用，坯料成本可以降低20%。 |  |  |